一、准稳态法测绝热材料的导热系热和比热实验数据表

| 加热器电流I [A]： | 0.225 | 两加热器电阻的平均值R []： | 100 |
| --- | --- | --- | --- |
| 试件截面尺寸A [m2]： | 0.01 | 试件厚度：0.01 |  |
| 试件材料密度： | 1200 | 热流密度q [W/m2]： |  |

实验数据记录与整理表1

|  | 温度 | 温度 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18.62 | 23.19 |  |
| 2 | 18.90 | 25.06 |  |
| 3 | 19.51 | 26.48 |  |
| 4 | 20.33 | 27.65 |  |
| 5 | 21.21 | 28.74 |  |
| 6 | 22.15 | 29.79 |  |
| 7 | 23.12 | 30.81 |  |
| 8 | 24.08 | 31.80 |  |
| 9 | 25.09 | 32.81 |  |
| 10 | 26.02 | 33.76 |  |
| 11 | 26.97 | 34.70 |  |
| 12 | 27.96 | 35.69 |  |
| 13 | 29.00 | 36.70 |  |
| 14 | 29.99 | 37.67 |  |
| 15 | 30.89 | 38.54 |  |
| 16 | 31.96 | 39.60 |  |
| 17 | 32.98 | 40.60 |  |
| 18 | 33.89 | 41.50 |  |
| 19 | 34.87 | 42.42 |  |
| 20 |  |  |  |

注意：上下两行数据的测量时间间隔为1分钟。

要求：计算出热流密度，计算出温差，并绘制温差变化曲线；

选出温差基本稳定的时间段内的数据，计算出导热系数和比热容。